CIESZYNKA PLUS

Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania

Zakres stosowania

Emalia ftalowa ogólnego stosowania - przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, kaloryferów i elementów żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładami antykorozyjnymi) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz tynków wewnętrznych.

Główne cechy

  - wydajna i dobrze kryjąca

  - odporna na wgniecenia i uderzenia

  - do drewna i metalu

  - do wewnątrz i na zewnątrz

Kolor				biały, kolory gotowe

Wygląd powłoki				gładka, bez pomarszczeń i zacieków

Lepkość dynamiczna w 23 0C, [mPas] 	390

Gęstość, 20(0,5(C, [g/cm3]			1,0 – 1,1

Ilość warstw				1-3

Czas wysychania powłoki w 23(2oC, stopień 3, najwyżej [h] – 14

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] 		po 12 h

Sposób nanoszenia 					pędzel, wałek lub natrysk

Wydajność przy jednej warstwie 		do 13 m2/l

Rozcieńczalnik 				EKO-1

Sposób użycia

1.Przygotowanie podłoża

- Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszystkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć.

- Podłoża drewniane i drewnopochodne należy zagruntować POKOSTEM rozcieńczonym benzyną do lakierów w stos. 1:1 lub w przypadku elementów zewnętrznych DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym. Jako farbę podkładową zaleca się zastosować GRUNTOMAL marki Dekoral.

- Podłoże stalowe i żeliwne należy zagruntować podkładem UNIKOR C marki Dekoral.

- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. Usunąć powłoki złuszczone i spękane.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć dodatkiem rozcieńczalnika w ilość max. 2 % obj.

- Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.

- Zalecana ilość warstw 1-3. Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 14 h.

- Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5( do +30(C.

- Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.

- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.

- Chronić przed dziećmi.

- Nie wprowadzać do kanalizacji.

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.

- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma			ZN-SKDP-078

Atesty 			Posiada Atest Higieniczny PZH

PKWiU: 			24.30.12-29.00

Data ważności		36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru  00C ÷ +300C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat.A/d/FR): 400 g/l (2007). Produkt ten zawiera maks. 400 g/l.

Opakowanie handlowe 0,8L, 5L, 10L

# Text boxes

KARTA TECHNICZNA

PRODUKTU