Zakres stosowania		SIGMA CARE IMMUN to specjalistyczna farba do stosowania wewnątrz. Ze względu na innowacyjną technologię nanocząsteczek srebra skutecznie zwalcza szkodliwe dla zdrowia bakterie, które osiadają na powłoce farby. Zawarte w produkcie SIGMA IMMUN nanocząsteczki srebra działają przy tym również przeciwgrzybicznie i ułatwiają zapewnienie optymalnych warunków higienicznych w pomieszczeniach narażonych na działanie mikroogranizmów. Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

Farba SIGMA CARE IMMUN może być stosowana wszędzie gdzie powłokom malarskim stawia się wysokie wymagania, co do zachowania higieny. Szczególnie poleca jest do malowania szpitali, pomieszczeń sal zabiegowych i operacyjnych, gabinetach zabiegowych i dentystycznych, gabinetach lekarskich oraz w budynkach użyteczności publicznej, przemyśle spożywczym, domach opieki i kuchniach.

SIGMA CARE IMMUN charakteryzuje się matowym wyglądem oraz znakomitym kryciem podczas malowania. Farba nie zawiera rozpuszczalników, jest bezzapachowa zarówno w trakcie malowania jak i po wyschnięciu. Farbę można stosować do malowania powierzchni takich jak: tynki cementowo-wapienne, gipsowe, syntetyczne, strukturalne, tapety z włókna szklanego, flizeliny oraz na wcześniej pomalowane podłoża.

Główne zalety produktu		- innowacyjna technologia nanocząsteczek srebra

- powłoka  w pełni odporna mikrobiologicznie

- sprawdzona skuteczność przeciwbakteryjna (m.in. E.Coli, Gronkowiec Złocisty -

Staphylococcus Auerus) i przeciwgrzybiczna (instytut ISEGA / IMS Ltd. UK)

- bez plastyfikatorów  i rozpuszczalników

- optymalizuje higienę powietrza w pomieszczeniu

- doskonale kryjąca

- bardzo wygodna malowaniu i niechlapiąca

- wysoka przepuszczalność pary wodnej

- duża wytrzymałość na środki czyszczące i dezynfekujące

- odporna na szorowanie

Kolory	Biały oraz kolory pastelowe dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO

Połysk	Głęboki mat

Parametry techniczne

| Kryterium | Norma/Wytyczne | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] | PN-EN ISO 2811-1 | 1,42 |
| Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa·s] | PN-ISO 2555 | 30 |
| Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] | PN-C-81519 | 2 h |
| Nanoszenie drugiej warstwy, [h] |  | po 4 h |
| Odporność na szorowanie | PN-EN 13300 | Klasa 2 |
| Zawartość części stałych, [%wag] | PN-EN ISO 3251 | 53.22 |
| Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] | PN-EN ISO 2808 | 140 |
| Połysk | PN-EN 13300 | Głęboki Mat 85° - 1,5% |
| Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] | PN-EN 13300 | Drobna do 100 |
| Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) | PN-EN 13300 | Klasa 1 przy 7 m2/l |

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/l (2010) Produkt zawiera max. 30 g/l.

Data ważności			12 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania		Pędzel, wałek lub natrysk

Rekomendowane narzędzia 	Wałek Microstar, Wałek Polyamid Magic, pędzel oval

marki Dekoral Gold

Malowanie natryskowe:

| Urządzenie GRACO | Ciśnienie min. | Dysza min. nr | Filtr [Mesh] | Zalecane rozcieńczenie | Inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495 i większe | 180 | 213 517 | 60 100 | 5% | Wymaga krzyżowego malowania |
| Graco Ultra Max 695 z Overspray | 80-120 | 415LL 315LL | 60 | 3% | System bezpyłowy - wymaga rozprowadzenia farby przy pomocy wałka |
| Wagner Titan 440i i większe | 220 | 617 | 60 | 5% | Rekomendowane większe urządzenie np. PS 22 |

Wydajność                                           7 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Przygotowanie podłoża 	Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności.

Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna.

Tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal.

Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).

Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.

Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy odtłuścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.

Powierzchnie zagrzybione należy oczyścić wodnym roztworem środka dezynfekującego przy użyciu szczotki.

Malowanie 			Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.

Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po 4h.

Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje	Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.

Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki.

Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

PKWiU				20.30.11.0

Normy i Atesty			Wyrób posiada atest PZH

Zgodna z PN-EN-13300

Zalecenia BHP i P.Poż		Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl

Opakowania			5L, 10L – biały;

______________________________________________________________